TECHNICAL DATA SHEET

Article description:   		PES staple fiber white hollow conj. siliconized semi virgin

Article number: 		SLCS078064

Description Producer:	PSF HCS 7D x 64 mm

| Item | Unit | Target-Value | Range | Test Method |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titer | dtex | 7.8 | + 2.3 | Micro scopic method |
|  | den | 7 | + 2 |  |
| Cut length | mm | 64 | + 8 | KSK 0327 |
| Tenacity | g/de | 3.2 | -0.5/ + 1 | KSK 0327 |
| Elongation | % | 50 | + 20 | KSK 0327 |
| No of Crimp | No/Inch | 7 | + 3 | KSK 0327 |
| Hot air Shrinkage 110°C x 10 Min. | % | 8 | + 3 | KSK 0327 |
| Oil pick up | % | Max. 0.3 | - | KSK 0327 |

| Amendment | Version | Replaces the previous version from | Reason for change | Modified by |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| Issued/ date: | Wiebke Heitmann 23.03.2016 – Issue date producer 16.06.2015 |